| Redoping agents | Concentrated HCl vapor |  |  | HCl 1M |  |  | PTSA 1M |  |  |  | Without redoping |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polymerization time (hour) | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |  | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 1:1:3 | 1603 | 1302 | 1355 | 2467 | 2160 | 2250 |  | 2500 | 2210 | 2285 | 1.56×105 | 1.32×105 | 1.40×105 |
| 1:1:5 | 734 | 931 | 1263 | 1035 | 1450 | 1580 |  | 1520 | 1635 | 1830 | 8.10×104 | 8.90×104 | 1.13×105 |
| 1:1:7 | 467 | 467 | 532 | 700 | 735 | 750 |  | 1050 | 1135 | 1170 | 3.57×104 | 4.75×104 | 5.50×104 |
| 1:1:9 | 516 | 532 | 550 | 935 | 820 | 1000 |  | 1180 | 1217 | 1250 | 5.03×104 | 5.20×104 | 6.01×104 |